- Многофункциональный толщиномер покрытий всех типов «Константа К6 TFT»

Предназначен для измерения толщины:

- гальванических (цинковых, хромовых, никелевых, кадмиевых, серебряных, оловянных и т.д) покрытий на стальных изделиях;

- гальванических (цинковых, хромовых, никелевых, кадмиевых, серебряных, оловянных и т.д) покрытий на изделиях из цветных металлов;

- лакокрасочных, эмалевых, порошовых, мастичных и др. неферромагнитных покрытий на стальных изделиях;

- анодноокисных, фосфатных и др. диэлектрических покрытий на деталях из черных и цветных металлов;

- специальных диэлектрических и металлических покрытий большой толщины, плакирующих покрытий;

- покрытий на внутренних поверхностях труб и цилиндрических изделий;

а так же для контроля климатических условий (влажности воздуха, температуры воздуха и поверхности металла, температуры точки росы и определения параметра ТΔ).

Особенности:

- цветной дисплей с диагональю 2.8 дюймов и встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея;

- клавиатура с тремя функциональными кнопками, изменяющими свое назначение в зависимости от режима работы прибора и дружественный, интуитивно понятный интерфейс;

- дополнительные режимы и настройки прибора;

- расширенный набор износостойких эргономичных малогабаритных преобразователей;

- поддержка преобразователей с несколькими градуировочными характеристиками (до 6-ти в преобразователях серии ФД3, до 4-х в преобразователе ПД-Г, до 2-х в преобразователе ИД-Г).

- Микро/нанотвердомеры

Настольный лабораторный прибор для измерения механических свойств (твердость, модуль упругости Юнга, коэффициент упругого восстановления) микро- и наноструктурированных материалов (керамики, твердых сплавов, композитных материалов), а также покрытий (полимерных, гальванических, плазмохимических и др.). Наиболее эффективно может быть использован для пленок, покрытий и упрочняющих слоев толщиной от 0,1 до 10 мкм. 
     Прибор реализует метод измерительного индентирования в соответствии с ISO 14 577.

Метод измерительного индентирования предназначен для измерения твердости по невосстановленному отпечатку использованием зависимости нагрузка-внедрение. 
     Метод не предусматривает измерение размеров отпечатка оптическим микроскопом. 
     Метод позволяет измерять модуль упругости, коэффициент упругого восстановления и др. 
     Наличие моторизованной системы перемещения образца (предметного столика). 
     Возможность проведения измерений в автоматическом режиме на заданном участке поверхности исследуемого образца, что позволяет производить статистическую обработку большой выборки результатов измерения. 
     Наличие функции проведения измерений вдоль заданного отрезка с построением графика зависимости твердости от координаты. Может применяться, например, для контроля швов микросварки.